MR7091M单组份粘接固定硅橡胶

产品描述

本产品为单组份粘接密封材料，在室温条件下固化成为有一定韧性、强度的弹性橡胶，且无刺激性气体放出，属于环保型产品；本品具有极佳的抗高温高湿性能，广泛用于各类电子部件的粘接密封。

产品应用

●用于各类电子部件的粘接和密封

产品特性

- ●在空气中水汽作用下室温固化，固化成为有一定韧性的弹性橡胶

- ●对多数基材具有优异的粘接性

- ●抗高温高湿

- ●环保型产品

- 产品性能参数

| - 固化前 | - 项目 | - 指标 |
| --- | --- | --- |
|  | - 外观 | - 白色膏状/黑色膏状 |
|  | - 挤出速度（g/3s） | - ≥30 |
| 表干时间（min） |  | 2-20 |
| - 固化后 | 硬度（Shore A） | 25-35 |
|  | 拉伸强度（MPa） | ≥1.5 |
|  | 伸长率（%） | ≥400 |
|  | 撕裂强度 (kN/m) | ≥8.0 |
|  | 密度（25℃）（g/cm3） | 1.35±0.05 |

储存条件

包装： 300ml/支、2.6L/支或 20kg/桶

储藏：保存于干燥、通风、阴凉处

- 保质期：6 个月

使用说明

- 1）清洁表面： 将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。

- 2）施 胶： 将本品挤到已清理干净的表面，使之分布均匀，将被粘面合拢固定。

3）固 化： 将施胶后的部件置于空气中，使其固化。本品的固化为从外向内部固化的过程，24小时（25℃、50%相对湿度）固化深度为 1-3mm。若温度低、湿度小固化时间会延长。

- 注意事项

操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

- 备注

1） 该类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

2） 该产品只作为工业品使用，存储时请远离儿童。

3） 本技术资料中所涉及的技术数据为产品实验室标准检测时的典型值，不作为产品验收数据，仅供参考。

4） 由于客户使用时的条件如材料表面状况，固化条件等不同，实际性能数据存在差异属于正常现象。

5）建议客户在使用前与技术支持人员取得联系，在确保满足客户需求的前提下使用。产品的安全性资料请参阅本产品 MSDS。