MSK沉淀法射出型液体胶SL77XXAB系列

一、产品描述

MSK LS77XXA/B产品是一款适合注射成型工艺的双组份铂金催化半透明液体硅橡胶。

●  高流动性，高回弹，缩水率稳定，易于注射，优良的热稳定性和耐寒性（使用温度-60℃

~250℃）。

●  在20℃的环境下，A/B组份混合以后密封状态下的安全操作时间为5天，温度升高时

安全操作时间缩短。

- 技术参数：

| 项目 | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SL7730A/B | SL7740A/B | SL7750A/B | SL7760A/B |
| 外观 | 半透明，无明显机械杂质 |  |  |  |
| 混合比例 | 1：1 |  |  |  |
| 密度（g/cm3） | 1.08±0.03 | 1.09±0.03 | 1.16±0.03 | 1.18±0.03 |
| 硬度（邵尔A型） | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 |
| 拉伸强度，MPa ≥ | 4 | 3.5 | 6.5 | 6 |
| 伸长率，% ≥ | 550 | 300 | 450 | 350 |
| 撕裂强度，kN/m ≥ | 12 | 10 | 15 | 15 |

A/B组份按1:1等量混合以后，150℃×10min分钟成型。

- 主要运用：

电脑按键类，密封圈、体育用品、商标等杂件类

四、包装储运及注意事项：

1．  本系列产品采用20千克/桶或200千克/桶包装。

2．  本系列产品应密封贮存，并放在阴凉的地方，防止雨淋、日光曝晒。

3.   以上典型数据，仅供参考，不能作为使用方法。具体成型工艺条件应视产品规格而

定或联系我司工程部。