铂金催化剂 D5000C

优 势:

在一定温度下加快固化反应

降低固化需要的温度

成 分:

液态的

有机铂跟聚硅氧烷反应

1.产品描述

D5000C 是一种硅胶铂金催化剂

D5000C 是一种溶剂型催化剂，不溶解型硅胶 PSA 涂料

2.主要性能

成分不溶解，加快硫化速度

3.性能参数

性能 D5000C

不硫化的合成物

外观 淡黄色

粘度（25℃，mPa.s) 200

比重（25℃） 0.96

铂金含量（%） 0.5

备注 1）： 以上为典型数据，而非规格数据。

4.操作预防措施

产品的销售，使用安全信息未包含在此文件中。使用前务必参考产品安全数据表和产品标

签以及理化，健康危害信息。

5.安全和存储

D5000C 催化剂出产后保质期 24 个月，避免小孩接触。

6.包装

D5000C 0.16KG/塑料瓶

7.限制条件

当保存在低于 50℃的原始密封容器中。这个产品还未被测试或者用于医疗或药物的使用中。