- 超高耐磨高水接UV硬化树酯－HNW20-2H

產品簡介

HNW20-2H 是特別為各材質表面塗裝所研發的。在紫外光的照射下，樹脂迅速發生反應，能與各種基材產生極優良的接著強度。本產品具有良好表亁性與快速硬化的特性，直接用塗佈方式上膠於各基材上，讓基材具有别于市场的超高耐磨擦表现特性。主要應用在保护贴UV硬化涂层，抗指纹UV硬化涂层。

- 產品特色

- 本產品是UV型丙烯酸酯类组合物，固化后有高透光性。

- 本產品有别于市场的超高耐磨擦表现。

- 本產品具有容易擦拭的特点。

- 本產品具有耐黃化和低收縮。

- 本產品符合RoHs法規規範。

- 樹脂規格

- HNW20-2H

- 外觀                           澄清液體

- 顏色                           透明

- 粘度25℃，S21 100rpm，cps      4-8

- 溶劑種類                       PGME\EAC

- 固含量，%                      可依客户需求调制

- 硬化條件

- 建议涂布干厚：                 3-5um

- 干燥条件：                     80 ℃，干燥2 min

- 建议照射UV波长/灯源：         310-365 nm /H TYPE

- 建议照射能量：                 380-500mj/cm2

使用方法

- 实际物品的硬化时间会受到下列因素影响：①对象的几何形状，②对象的材质特性，③涂层的厚度，④UV灯源的效能。硬化的条件则需要以实际的物品和条件来做最后的确认。

- 请定时量测UV灯管的强度与照度。曝光过度对UV胶的性质影响不大，曝光不足对UV胶的性质有很大影响，可能会造成胶体的反应率偏低，环测的寿命下降。

- 此光硬化树脂为UV光系统，在操作时宜注意长时间照射可见光也会导致产品固化发生而黏度变高的情形，请使用者在生产过程中注意光线的影响，最佳是于黄光区下生产。

- 成品性質

| - 項目 | - 使用儀器 | - 規格 |
| --- | --- | --- |
| - 透光率 | - 光譜儀JIS K-7105 | - ≧90% |
| - 霧度 | - 光譜儀JIS K-7105 | - ≤1.0% |
| - 耐磨 | - 自動耐磨機Steel wool（＃0000）＊2000time | - 1000g/cm， - No Scratch |
| - 密著性 | - 百格刀JIS K-5600 | - 5B |
| - 硬度 | - 鉛筆硬度儀JIS K-5600 | - ≧2H |
| - 水接觸角 | - 接觸角測試儀 | - ≧110°±5° |
| - b＊ | - 光譜儀JIS K-7105 | - <1.0 |
| - 翘曲 | - 裁成B5测试边角翘曲程度 | - ＜10mm |

- 儲存環境

- 本產品應存放在室內陰涼通風處，遠離火源光源，避免與陽光接觸。儲存溫度在25℃到30℃。保質期為6個月。

- 處置原則

- 本產品不含致癌物質，但操作时需带手套，避免沾在皮肤上、衣物及眼睛，如有请用肥皂水冲洗。过敏体质的人，皮肤直接接触本产品可能会发生过敏症状。送醫診斷。