- 抗蓝光可印刷硬化树酯－ITB11AB

產品簡介

ITB11AB是特別為PET塑料材質表面塗裝所研發的。混合后在100℃温度下，樹脂迅速發生反應，能與PET基材產生極優良的接著強度。本產品具有良好的延伸性，表亁性與快速硬化的特性，直接用塗佈方式上膠於PET片上，樹脂與PET基材附着力好，具有优异重涂性和400-450nm蓝光吸收特性。主要應用在电晕/无处理PET防蓝光底涂。

- 產品特色

- 本產品是热固型丙烯酸酯类组合物，固化后有高透光性。

- 本產品於PET上附着力好。

- 本產品有較佳优异重涂性。

- 本產品具有400-450nm蓝光吸收。

- 本產品符合RoHs法規規範。

- 樹脂規格

| - 序号 | - 项 目 | - 测试方法 | - 标准规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 外观 | 目视 | 黄色透明液体 |
| - 2 | 固含量 | 150℃，2h | 19%-21% |
| - 3 | 粘度 （cps, at25℃） | 椎板粘度计/41#转子 | ≤30 |
| - 4 | 酸值（mgKOH/g） | 滴定 | 1~3 |
| - 5 | 羟值（mgKOH/g） | 滴定 | 12~18 |

- 硬化條件

- 建议涂布干厚：                 1.5-2um

- 干燥条件：                     100~110 ℃，干燥2 min

- 建议配比：                     A:B=100:9

- 稀释溶剂：                     EAC

使用方法

- 实际物品的硬化时间会受到下列因素影响：①对象的几何形状，②对象的材质特性，③涂层的厚度。硬化的条件则需要以实际的物品和条件来做最后的确认。

- 成品性質

| - 序号 | - 项 目 | - 测试方法 | - 标准规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 附着力 (电晕/无处理PET) | 百格刀 | 5B |
| - 2 | 重涂性 | — | 可重涂 |

- 儲存環境

- 本產品應存放在室內陰涼通風處，遠離火源光源，避免與陽光接觸。儲存溫度在25℃到30℃。保質期為6個月。

- 處置原則

- 本產品不含致癌物質，但操作时需带手套，避免沾在皮肤上、衣物及眼睛，如有请用肥皂水冲洗。过敏体质的人，皮肤直接接触本产品可能会发生过敏症状。送醫診斷。