MSK-SF1000N-1000透明硅油

产品描述

本产品是一种聚二甲基硅氧烷，它是无色、无味的透明液体；具有低粘度、耐高低温等特性，适用于液体硅橡胶的稀释剂，使用者可以根据其特性结合自身的使用情况确定用量。

产品应用

- ●可用于液体硅橡胶的稀释剂

产品特性

- ●环保●无色●无味●透明液体●低粘度●耐高低温●用量少

- 产品性能参数

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 粘度(25℃,mPa.s) | 1000±10 |
| 挥发份（150℃,3h, %） | ≤1 |

使用方法

使用者可以根据其特性结合自身的使用情况确定用量。

储存条件

包装：10kg/桶  或20kg/桶

储藏：保存于干燥、通风、阴凉处

保质期：12个月，超期复检合格仍可使用