表带胶 MD9075

技术数据表

| 特性和优点 | - 多种用途(GP) 高強度，高回彈性能 透明度高，撕裂强度高； 耐磨性、疲劳性、压缩永久变形性优良； 对人体无害。 |
| --- | --- |
| 组成 | 有机硅橡胶 |
| 应用 | 适用于作表带等要求透明度高、抗撕强度好的食品级、特殊要求的产品。 硫化后的产品可在-50℃~250℃使用。 |

典型物性

| 项目 | 单位 | MD9075 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | - | 无色透明 |
| 比重（25℃） | g/cm3 | 1.2 |
| 硬度 | （邵氏 A） | 70±2 |
| 拉伸强度 | （Mpa） | 8.5 |
| 伸长率 | （%） | 400 |
| 撕裂强度 | （KN/M） | 35 |
| 可塑度 | - | 250-280 |
| 收缩率 | （%） | 2.9-3.5 |

硫化条件： C-15（2.0％）,  175℃×6min

操作条件：使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。

操作注意事项：	本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前，请阅读产品及其安全数据表

以及容器标签，了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。安全数据表

可MSK技术服务中心部或分销商处获得，或者致电康达科技集团联络处。

储存与有效性：	产品应在 32°C (90°F) 或更低温度下保存于未开封的原装容器中。

使用限制：	本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

健康和环境信息：为帮助客户安全使用产品，康达科技集团在各地区设立了严格的产品服务组织，

并有 一组产品安全和规章规范符合专家来服务客户。

本资料仅供参考，如有疑问以实测数据为准；硫化剂的品种、添加量以实际生产的产品要求为准；

硫化条件以实际生产的产品要求为准。